塑料的燃烧试验
	塑料名称
	燃烧的难易
	火焰拿掉是

否继续燃烧
	火焰颜色
	燃烧后的状态
	气 味
	成型品的特徵

	PF
	慢慢燃烧
	熄灭
	黄色
	膨胀罅裂颜色变深
	碳酸臭味、酚味
	黑色或褐色

	UF
	难
	熄灭
	黄色尾端青绿
	膨胀罅裂白化
	尿素味、甲醛味
	无色或淡黄色透明体

	MF
	难
	熄灭
	淡黄色
	膨胀罅裂白化
	尿素味、胺味、甲醛味
	表面很硬，颜色美丽透明

	UP
	易
	不熄灭
	黄色黑烟
	微膨胀罅裂
	苯乙烯气味
	成品大多以玻璃纤维补强

	PMMA
	易
	不熄灭
	黄色尾端青绿
	软化
	压克力气味
	和玻璃一样声音，可弯曲，大多为透明成型品

	PS
	易
	不熄灭
	橙黄色黑烟
	软化
	苯乙烯
	敲击时有金属声音，大多为透明成型品

	PA
	慢慢燃烧
	熄灭
	先端黄色
	熔融落下
	特殊味
	有弹性、不透明、耐磨

	PVC
	难
	熄灭
	黄色下端绿
	软化
	氯气味
	软质者类似橡胶，可调整各种硬度，透明或不透明。

	PP
	易
	不熄灭
	黄色蓝色火焰
	迅速完全燃烧
	柴油味
	乳白色，透明或不透明，表面光泽良好

	PE
	易
	不熄灭
	先端黄色下端青色
	熔融落下
	石油臭味、石蜡气味
	淡乳白色，大多为半透明或不透明之蜡状固体

	ABS
	易
	不熄灭
	黄色黑烟
	熔融落下
	橡胶味、辣味
	不透明稍具蜡质

	PSF
	易
	熄灭
	略白色火焰
	微膨胀罅裂
	硫磺味
	硬且声脆

	PC
	稍难
	熄灭
	黄色黑烟
	软化
	特殊味
	淡黄色、透明或不透明、耐冲击

	POM
	易
	不熄灭
	尖端黄色下端青色
	边滴边燃
	福马林气味
	乳白色不透明、强韧

	CN
	极易
	不熄灭
	黄色
	迅速完全燃烧
	特殊味
	透明或不透明

	CA
	易
	不熄灭
	暗黄色黑烟
	边滴边燃
	特殊味
	透明或不透明


